ГОСТ 103-76. Полоса стальная горячекатаная
Сортамент
Hot-rolled steel stripe. 
Dimensions 

1. Настоящий стандарт распространяется на стальную горячекатаную полосу общего назначения и стальную полосу для гаек шириной от 11 до 200 мм и толщиной от 4 до 60 мм. 

2. По точности прокатки полосы изготовляют: 

· повышенной точности - А; 

· нормальной точности - Б. 

3. Поперечное сечение, толщина, ширина и масса 1 м полосы должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1. 


Таблица 1 

  

	Ширина полосы
b, мм
	Macca 1 м полосы в кг при толщине a, мм

	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	16
	18

	11
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
36
40
46
50
55
60
63
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
	—
0,38
0,44
0,50
0,56
0,63
0,69
0,78
0,88
0,94
1,00
1,13
1,26
1,41
1,57
1,73
1,88
1,98
2,04
2,20
2,36
2,51
2,67
2,83
2,98
3,14
3,30
3,45
3,77
3,92
4,08
4,40
4,71
5,02
5,34
5,65
5,97
6,28
	0,43
0,47
0,55
0,63
0,71
0,78
0,86
0,98
1,10
1,18
1,26
1,41
1,57
1,77
1,96
2,16
2,36 2,47
2,56
2,75
2,94
3,14
3,34
3,53
3,73
3,92
4,12
4,32
4,71
4,91
5,10
5,50
5,89
6,28
6,67
7,06
7,46
7,85
	—
0,56
0,66
0,75
0,85
0,94
1,04
1,18
1,32
1,41
1,51
1,70 1,88
2,12 2,36
2,59
2,83
2,97
3,06
3,30
3,53
3,77
4,00
4,24
4,47
4,71
4,95 5,18
5,65
5,89
6,12
6,59
7,06
7,54
8,01
8,48
8,95
9,42
	—
0,66
0,77
0,88
0,99
1,10
1,21
1,37
1,54
1,65
1,76
1,98
2,20
2,47
2,75
3,02
3,30
3,46
3,57
3,85
4,12
4,40
4,67
4,95
5,22
5,50
5,77
6,04
6,59
6,87
7,14
7,69
8,24
8,79
9,34
9,89
10,44
10,99
	—
0,75
0,88
1,00
1,13
1,26
1,38
1,57
1,76
1,88
2,01
2,26
2,51
2,83
3,14
3,45
3,77
3,96
4,08
4,40
4,71
5,02
5,34
5,65
5,97
6,28
6,59
6,91
7,54
7,85
8,16
8,79
9,42
10,05
10,68
11,30
11,93
12,56
	—
—
—
1,13
1,27
1,41
1,55
1,77
1,98
2,12
2,26
2,54
2,83
3,18
3,53
3,89
4,24
4,45
4,59
4,95
5,30
5,65
6,00
6,36
6,71
7,06
7,42
7,77
8,48
8,83
9,18
9,89
10,60
11,30
12,01
12,72
13,42
14,13
	—
—
—
1,26
1,41
1.57
1,73
1,96
2,20
2,36
2,51
2,83
3,14
3,53
3,92
4,32
4,71
4,95
5,10
5,50
5,89
6,28
6,67
7,06
7,46
7,86
8,24
8,64
9,42
9,81
10,20
10,99
11,78
12,56
13,34
14,13
14,92
15,70
	—
—
—
—
—
1,73
1,90
2,16
2,42
2,59
2,76
3,11
3,45
3,89
4,32
4,75
5,18
5,44
5,61
6,04
6,46
6,91
7,34
7,77
8,20
8,64
9,07
9,50
10,36
10,79
11,23
12,09
12,95
13,82
14,68
16,54
16,41
17,27
	—
—
—
1,51
1,70
1,88
2,07
2,36
2,64
2,83
3,01
3,39
3,77
4,24
4,71
5,18
5,65
5,93
6,12
6,59
7,06
7,54
8,01
8,48
8,95
9,42
9,89
10,36
11,30
11,78
12,25
13,19 14,13
15,07
16,01
16,96
17,90
18,84
	—
—
—
—
—
2,20
2,42
2,75
3,08
3,30
3,52
3,96
4,40
4,95
5,50
6,04
6,59
6,92
7,14
7,69
8,24
8,79
9,34
9,89
10,44
10,90
11,54
12,09
13,19
13,74
14,29
15,39
16,48
17,58
18,66,
19,78
20,88
21,98
	—
—
—
—
—
2,51
2,76
3,14
3,52
3,77
4,02
4,56
5,02
5,65
6,28
6,91
7,54
7,91
8,16
8,79
9,42
10,05
10,68
11,30
11,93
12,66
13,19
13,82
15,07
15,70
16,33
17,58
18,84
20,10, 21,35
22,61
23,86
25,12
	—
—
—
—
—
—
3,11
3,53
3,96
4,24
4,52
5,09
5,65
6,36
7,06
7,77
8,48
8,09
9,18
9,89
10,60
11,30
12,01
12,72
13,42
14,13
14,84
15,54
16,96
17,66
18.37
19,78
21,20
22,61
24,02
25,43
26,85
28,26


Продолжение

	Ширина полосы
b, мм
	Macca 1 м полосы в кг при толщине a, мм

	
	20
	22
	25
	28
	30
	32
	36
	40
	45
	50
	56
	60

	11
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
36
40
46
50
55
60
63
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
	—
—
—
—
—
—
—
3,92
4,40
4,71
5,02
5,65
6,28
7,06
7,85
8,64
9,42
9,89
10,20
10,99
11,78
12,56
13,34
14,13
14,92
16,70
16,48
17,27
18,84
19,62 20,41
21,98
23,55
26,12
26,09
28,26
29,83
31,40
	—
—
—
—
—
—
—
—
4,84
5,18
5,53
6,22
6,91
7,77
8,64
9,50
10,36
10,88
11,23
12,09
12,95
13,82
14,68
15,54
16,41
17,27 18,13
19,00
20,72
21,59
22,46
24,18
25,90
27,63
29,36
31,09
32,81
34,54
	—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6,28
7,06
7,85
8,83
9,81
10,79
11,78
12,36
12,76
13,74
14,72
15,70
16,68
17,66
18,64
19,62
20,61
21,59
23,55
24,53
25,51
27,48
20,44
31,40
33,36 35,32
37,29
39,25
	—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
8,79
9,89
10,99
12,09
13,19
13,85
14,29
15,39
16,48
17,58
18,68
19,78
20,68
21,98
23,08
24,18
26,38
27,43
28,57
30,77
32,97
35,17
37,37
30,56
41,76
43,96
	—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9,42
10,60
11,78
12,95
14,13
14,84
15,31
16,48
17,66
18,84
20,02
21,20
22,37
23,55
24,73
26,90
28,26
29,44
30,62
32,97
35,32
37,68
40,04
42,39
44,74
47,10
	—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10,05
11,30
12,56
13,82
15,07
15,83
16,33
17,58
18,84
20,10
21,35
22,61
23,86
25,12
26,38
27,63
30,14
31,40
32,66
35,17
37,68
40,19
42,70
45,22
47,73
50,24
	—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
12,72
14,13
15,54
16,96
17,80
18,37
19,78
21,20
22,61
24,02
25,43
26,85
28,26
29,67
31,09
33,91
35,32
36,74
39,56
42,39
45,22
48,04
50,87
53,69
56,52
	—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
15,70
17,27
18,84
19,78
20,41
21,98
23,55
25,12
26,60
28,26
29,83
31,40
32,97
34,54
37,68
39,25
40,82
43,96
47,10
50,24
53,38
56,52
59,66
62,80
	—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
21,20
22,25
22,96
24,73
26,49
28,26
30,03
31,79
33,56
35,32
37,09
38,86
42,39
44,46
45,92
49,46
52,99
56,52
60,05
63,68
67,12
70,65
	—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
24,73
25,52
—
—
31,40
33,36
35,32
37,20
39,25
41,21
43,18
47,10
49,06
51,02
54,95
58,88
62,80
66,72
70,65
74,58
78,50
	—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
35,17
37,36
39,56
41,76
43,96
46,16
48,35
52.75
54,95
57,14
61,54
65,94
70,33
74,73
79,12
83,52
87,92
	—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
40,04
42,39
44,74
47,10
49,46
51,81
56,52
58,88
61,23
65,94
70,65
75,36
80,07
84,78
89,49
94,20


4. По требованию потребителя полосы изготовляют:

· толщиной 4,5 мм всех ширин; 

· шириной 56 мм, толщиной до 36 мм вкл.; 

· размерами 8Х117, 12Х27, 13Х'22, 13х25, 15х25, 17Х25, 17Х30, 19Х25, 19Х28, 19х34, 23х27, 23Х36, 24Х32, 24Х39, 26Х36, 26Х44, 27Х34, 32х39, 28Х 17, 34Х24 мм. 

5. Предельные отклонения пo толщине и ширине полос общего назначения и полос для горячей штамповки гаек не должны превышать величин, указанных в табл. 2.

Таблица 2

	Толщина полосы, мм
	Предельные отклонения, мм, по толщине полосы
	Ширина полосы, мм
	Предельные отклонения, мм, по ширине полосы

	
	повышенной
	нормальной
	
	повышенной
	нормальной

	От 4 до 6 вкл.
	+0,2 -0,3
	+0,3 -0,5
	От 11 до 60
	+0,3 -0,9
	+0,5 -1,0

	Св. 6 до 16 вкл.
	+0,2 -0,4
	+0,2 -0,5
	63, 65
	+0,3 -1,1
	+0,5 -1,3

	Св 16 до 26 вкл.
	+0,2 -0,6
	+0,2 -0,8
	70; 75
	+0,3 -1,3
	+0,3 -1,4

	Св. 25 до 32 вкл.
	+0,2 -0,7
	+0,2 -1,2
	80; 85
	+0,5 -1,4
	+0,7 -1,6

	36; 40
	+0,2 -1,0
	+0,2 -1,6
	90; 95
	+0,6 -1,6
	+0,9 -1,8

	45; 50
	+0,2 -1,5
	+0,3 -2,0
	100; 105
	+0,7 -1,8
	+1,0 -2,0

	Св 50 до 60
	+0,2 - 1,8
	+0,3 -2,4
	110
	+0,8 -2,0
	+1,0 -2,2

	  
	  
	 
	120; 125
	+0,9 -2,2
	+1,1 -2,4

	
	
	
	От 130 до 150
	+1,0 -4,4
	+1,2 -2,8

	
	
	
	От 150 до 180
	+1,2 -2,5
	+1,4 -3,2

	
	
	
	От 180 до 200
	+1,4 -2,8
	+1,7 -4,0


6. Предельные отклонения пo толщине и ширине шолос для холодной штамловки гаек не должны превышать величин, указанных в табл.3.

Таблица 3

	Толщина полосы, мм
	Предельные отклонения, мм, по толщине полосы
	Ширина полосы, мм
	Предельные отклонения, мм, по ширине полосы

	5
От 6 до 12
14;16
18
	±0,2
±0,3
+0,3 - 0,4
±0,4
	От 11 до 36
	±0,4


7. Полосы изготовляют длиной: 

· от 3 до 10 м - из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой; 

· от 2 до 6 м - из углеродистой качественной и легированной стали. 

8. В зависимости от назначения полосы изготовляют:

· мерной длины; 

· кратной мерной длины; 

· мерной длины с остатком не более 15% массы партии; 

· кратной мерной длины с остатком не более 15% массы партии; 

· немерной длины. 

Примечание. Остатком считаются полосы длиной не менее 2 м из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой и длиной не менее 1 м из углеродистой качественной и легированной стали.

По соглашению потребителя с изготовителем допускается поставка полос ограниченной длины в пределах немерной.

9. При поставке полос немерной длины допускается наличие полос длиной от 2 до 3 м из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой и длиной от 1 до 2 м из углеродистой качественной и легированной стали в количестве не более 10% массы партии.

10. Предельные отклонения по длине полос мерной или кратной мерной длины не должны превышать:

· +30 мм - для полос длиной до 4 м; 

· +50 мм - для полос длиной св. 4 до 6 м; 

· +70 мм - для полос длиной св. 6 м; 

· +200 мм - для полос, получаемых со штрипсовых станов. 

11. По соглашению изготовителя с потребителем полосы изготовляют в рулонах.

12. Притупление углов полос не должно превышать 0,2 толщины, но не более 3 мм.

13. Серповидность полосы не должна превышать:

· 0,2% длины - для полос класса 1; 

· 0,5% длины - для полос класса 2; 

По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовлять полосы с серповидностью до 0,8% любой измеряемой длины.

14. Измерение толщины, ширины полосы, а также серповидности производится иа расстоянии не менее 500 мм от конца шолосы и не менее 3 м от конца рулона.

15. Марки и технические требования устанавливаются соответствующими стандартами.


Примеры условных обозначений: 


Полоса для холодной штамповки гаек нормальной точности прокатки Б, c серповидностью по классу 2, толщиной 10 мм и шириной 22 мм из стали марки Ст3кп:

      Ш - Б - 2 10х22 ГОСТ 103—76
Полоса ———————————————

      Ст3кп ГОСТ 6422—76 

  То же, повышенной точности прокатки А, с серповидностью по классу 1, толщиной 10 мм и шириной 22 мм, из стали марки 09Г2:

А - 1 10х22 ГОСТ 103—76
Полоса———————————————

    09Г2 ГОСТ 535—58 

При маркировке полос для холодной штамповки гаек в условном обозначении дополнительно указывается буква Ш. 
