ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ 
СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 
НА Ру ( 10 МПа (( 100 кгс/см2)

ТРОЙНИКИ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17376-83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

	ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ 
ПРИВАРНЫЕ НА Ру ( 10 МПа (( 100 кгс/см2)

ТРОЙНИКИ

Конструкция и размеры

Seamless welded steel pipeline components 
for Pn ( 10 MPa (( 100 kgf/cm2). 
Tees. Design and dimensions
	ГОСТ 
17376-83*

Взамен

ГОСТ 17376-77


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 декабря 1983 г. № 6711 срок действия установлен

с 01.01.85
до 01.01.90

* Переиздание (июль 1986 г.) с Изменением № 1, 
утвержденным в декабре 1984 г.; Пост. № 4187 от 10.12.84 (ИУС № 3-85, 4-86).

Изменение № 2 ГОСТ 17376-83 детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Ру ( 10 МПа (( 100 кгс/см2). Тройники. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.06.89 № 1870

Дата введения 01.01.90

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные приварные равнопроходные и переходные тройники на Ру ( 10 МПа (( 100 кгс/см2).

2. Основные параметры тройников - по ГОСТ 17380-83.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Конструкция и размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

[image: image1.png]PaBHONPOXOAHBIE TPOHHUK Tepexoausiit TpoOAHNK

¥ (V)





Размеры, мм

	Условный проход
	Наружный диаметр
	L
	H
	s
	s1
	s0
	r**, не более
	Условное давление Ру, МПа (( кгс/см2), не более
	Масса, кг, не более

	Dy
	dy
	Dн
	dн
	
	
	
	
	
	
	Транспортируемые вещества
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	неагрессивные
	среднеагрессивные
	пар и горячая вода
	

	40
	-
	45
	-
	40
	40
	2,5
	-
	2,5
	12,5
	10,0 (100)
	2,5 (25)
	6,3 (63)
	0,5

	
	
	
	
	
	
	4,0
	-
	4,0
	
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	0,7

	50
	-
	57
	-
	50
	45
	3,0
	-
	 
	
	10,0 (100)
	4,0 (40)
	6,3 (63)
	0,8

	
	
	
	
	
	
	5,0
	-
	 
	
	10,0 (100)*
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	1,0

	
	40
	
	45
	
	
	3,0
	2,5
	3,0
	
	10,0 (100)
	6,3 (63)
	6,3 (63)
	0,7

	
	
	
	
	
	
	5,0
	4,0
	5,0
	
	10,0 (100)*
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	1,0

	65
	-
	76
	-
	65
	60
	3,5
	-
	3,5
	17,0
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	1,5

	
	
	
	
	
	
	6,0
	-
	6,0
	
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	2,3

	
	50
	
	57
	
	
	3,5
	3,0
	3,5
	
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	1,6

	
	
	
	
	
	
	6,0
	5,0
	6,0
	
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	2,4

	
	40
	
	45
	
	
	3,5
	2,5
	3,5
	
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	1,5

	
	
	
	
	
	
	6,0
	4,0
	6,0
	
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	2,3

	80
	-
	89
	-
	80
	70
	3,5
	-
	3,5
	
	6,3 (63)
	2,5 (25)
	4,0 (40)
	2,6

	
	
	
	
	
	
	6,0
	-
	6,0
	
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	3,7

	
	65
	
	76
	
	
	3,5
	3,5
	3,5
	
	6,3 (63)
	2,5 (25)
	4,0 (40)
	2,2

	
	
	
	
	
	
	6,0
	6,0
	6,0
	
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	3,2

	
	50
	
	57
	
	
	3,5
	3,0
	3,5
	
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	1,9

	
	
	
	
	
	
	6,0
	4,0
	6,0
	
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	2,8

	100
	-
	108
	-
	100
	80
	4,0
	-
	4,0
	20,0
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	3,2

	
	
	
	
	
	
	6,0
	-
	6,0
	
	10,0 (100)
	6,3 (63)
	6,3 (63)
	5,5

	
	
	
	
	
	
	8,0
	-
	8,0
	
	10,0 (100)*
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	7,3

	
	80
	
	89
	
	
	4,0
	4,0
	4,0
	
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	3,1

	
	
	
	
	
	
	6,0
	6,0
	6,0
	
	10,0 (100)
	6,3 (63)
	6,3 (63)
	4,7

	
	
	
	
	
	
	8,0
	8,0
	8,0
	
	10,0 (100)*
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	6,3

	
	65
	
	76
	
	
	4,0
	3,5
	4,0
	
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	3,1

	
	
	
	
	
	
	6,0
	5,0
	6,0
	
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	6,3 (63)
	4,5

	
	
	
	
	
	
	8,0
	8,0
	8,0
	
	10,0 (100)*
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	6,0

	125
	-
	133
	-
	110
	95
	4,0
	-
	4,0
	
	6,3 (63)
	2,5 (25)
	2,5 (25)
	4,3

	
	
	
	
	
	
	6,0
	-
	6,0
	
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	7,0

	
	
	
	
	
	
	8,0
	-
	9,0
	
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	9,4

	
	100
	
	100
	
	
	4,0
	4,0
	4,0
	
	6,3 (63)
	2,5 (25)
	2,5 (25)
	4,1

	
	
	
	
	
	
	6,0
	5,0
	6,0
	
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	7,1

	
	
	
	
	
	
	8,0
	6,0
	9,0
	
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	9,4

	
	80
	
	89
	
	
	4,0
	3,5
	4,0
	
	6,3 (63)
	2,5 (25)
	2,5 (25)
	3,8

	
	
	
	
	
	
	6,0
	5,0
	6,0
	
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	7,2

	
	
	
	
	
	
	8,0
	6,0
	9,0
	
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	9,6

	150
	-
	159
	-
	130
	110
	4,5
	-
	4,5
	25
	4,0 (40)
	2,5 (25)
	2,5 (25)
	6,5

	
	
	
	
	
	
	6,0
	-
	6,0
	
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	9,0

	
	
	
	
	
	
	8,0
	-
	9,0
	
	10,0 (100)
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	11,9

	
	125
	
	133
	
	
	4,5
	4,0
	4,5
	
	4,0 (40)
	2,5 (25)
	2,5 (25)
	6,1

	
	
	
	
	
	
	6,0
	5,0
	6,0
	
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	9,3

	
	
	
	
	
	
	8,0
	6,0
	9,0
	
	10,0 (100)
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	12,2

	
	100
	
	108
	
	
	4,5
	4,0
	4,5
	
	4,0 (40)
	2,5 (25)
	2,5 (25)
	6,0

	
	
	
	
	
	
	6,0
	4,0
	6,0
	
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	9,5

	
	
	
	
	
	
	8,0
	5,0
	9,0
	
	10,0 (100)
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	14,2

	200
	-
	219
	-
	160
	140
	6,0
	-
	6,0
	
	4,0 (40)
	2,5 (25)
	2,5 (25)
	13,5

	
	
	
	
	
	
	8,0
	-
	8,0
	
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	16,4

	
	
	
	
	
	
	10,0
	-
	12,0
	
	10,0 (100)
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	21,2

	
	150
	
	159
	
	
	6,0
	4,5
	6,0
	
	4,0 (40)
	2,5 (25)
	2,5 (25)
	13,2

	
	
	
	
	
	
	8,0
	6,0
	8,0
	
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	18,7

	
	
	
	
	
	
	10,0
	8,0
	12,0
	
	10,0 (100)
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	20,3

	
	125
	
	133
	
	
	6,0
	4,0
	6,0
	
	4,0 (40)
	2,5 (25)
	2,5 (25)
	13,7

	
	
	
	
	
	
	8,0
	5,0
	8,0
	
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	20,0

	
	
	
	
	
	
	10,0
	8,0
	12,0
	
	10,0 (100)
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	23,7

	250
	-
	273
	-
	190
	175
	8,0
	-
	8,0
	30
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	2,5 (25)
	31,3

	
	
	
	
	
	
	10,0
	-
	10,0
	
	6,3 (63)
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	36,0

	
	
	
	
	
	
	12,0
	-
	15,0
	
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	6,3 (63)
	40,9

	
	200
	
	219
	
	
	8,0
	6,0
	8,0
	
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	2,5 (25)
	27,6

	
	
	
	
	
	
	10,0
	8,0
	10,0
	
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	32,9

	
	
	
	
	
	
	12,0
	10,0
	15,0
	
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	6,3 (63)
	43,3

	
	150
	
	159
	
	
	8,0
	4,5
	8,0
	
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	2,5 (25)
	23,1

	
	
	
	
	
	
	10,0
	6,0
	10,0
	
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	28,5

	
	
	
	
	
	
	12,0
	8,0
	15,0
	
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	6,3 (63)
	44,8

	300
	-
	325
	-
	220
	200
	8,0
	-
	8,0
	
	4,0 (40)
	2,5 (25)
	2,5 (25)
	40,1

	
	
	
	
	
	
	10,0
	-
	12,0
	
	6,3 (63)
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	46,0

	
	
	
	
	
	
	12,0
	-
	16,0
	
	10,0 (100)
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	53,0

	
	250
	
	273
	
	
	8,0
	7,0
	8,0
	
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	2,5 (25)
	35,6

	
	
	
	
	
	
	10,0
	10,0
	12,0
	
	6,3 (63)
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	45,7

	
	
	
	
	
	
	12,0
	10,0
	16,0
	
	10,0 (100)
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	55,9

	
	200
	
	219
	
	
	8,0
	6,0
	8,0
	
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	2,5 (25)
	38,0

	
	
	
	
	
	
	10,0
	8,0
	12,0
	
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	4,0 (40)
	45,2

	
	
	
	
	
	
	12,0
	8,0
	16,0
	
	10,0 (100)
	10,0 (100)
	6,3 (63)
	59,7

	350
	-
	377
	-
	240
	225
	9,0
	-
	9,0
	
	4,0 (40)
	2,5 (25)
	2,5 (25)
	53,5

	
	
	
	
	
	
	12,0
	-
	18,0
	
	10,0 (100)
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	73,3

	
	300
	
	325
	
	
	9,0
	8,0
	9,0
	
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	2,5 (25)
	53,9

	
	
	
	
	
	
	12,0
	10,0
	18,0
	
	10,0 (100)
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	79,5

	
	250
	
	273
	
	
	9,0
	8,0
	9,0
	
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	2,5 (25)
	55,5

	
	
	
	
	
	
	12,0
	10,0
	18,0
	
	10,0 (100)
	8,0 (80)
	6,3 (63)
	82,0

	400
	-
	426
	-
	270
	250
	10,0
	-
	12,0
	
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	2,5 (25)
	75,5

	
	
	
	
	
	
	16,0
	-
	20,0
	
	10,0 (100)
	8,0 (80)
	4,0 (40)
	105,9

	
	350
	
	377
	
	
	10,0
	9,0
	12,0
	
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	2,5 (25)
	67,7

	
	
	
	
	
	
	16,0
	12,0
	20,0
	
	10,0 (100)
	8,0 (80)
	4,0 (40)
	111,0

	
	300
	
	325
	
	
	10,0
	8,0
	12,0
	
	4,0 (40)
	4,0 (40)
	2,5 (25)
	70,7

	
	
	
	
	
	
	16,0
	10,0
	20,0
	
	10,0 (100)
	8,0 (80)
	4,0 (40)
	114,7


* Для условий эксплуатации, указанных в п. 1.1г ГОСТ 17380-83.

** Радиус r должен быть не менее s.

Примечания:

1. Условные давления, указанные в графе «пар и горячая вода», относятся только к деталям трубопроводов, на которые распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора СССР.

2. (Исключен, Изм. № 2).

3. Масса указана для справок.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Пример условного обозначения равнопроходного тройника Dн = 325 мм, s = 10 мм из стали 20:

Тройник 325×10 ГОСТ 17376-83.

То же, из стали 10Г2:

Тройник 325×10 - 10 Г2 ГОСТ 17376-83.

То же, переходного тройника Dн = 325 мм, dн =273 мм, s = 12 мм, s1 = 10 мм из стали 20:

Тройник 325×12 - 273×10 ГОСТ 17376-83.

То же, из стали 09Г2С:

Тройник 325×12 - 273×10 - 09Г2С ГОСТ 17376-83.

То же, из стали 20 для трубопроводов пара ,и горячей воды:

Тройник П 325×12-273×10 ГОСТ 17376-83.

4. Технические требования - по ГОСТ 17380-83.

5. Коды ОКП приведены в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

КОДЫ ОКП

1. Коды ОКП тройников для неагрессивных и среднеагрессивных сред должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

	Обозначение отводов
	Коды ОКП тройников из стали

	
	20
	10Г2
	09Г2С

	
	Код ОКП
	КЧ
	Код ОКП
	КЧ
	Код ОКП
	КЧ

	Тройник равнопроходный
	45×2,5
	14 6821 0100
	06
	14 6821 4000
	04
	14 6821 4700
	05

	
	45×4,0
	14 6821 0102
	04
	14 6821 4002
	02
	14 6821 4702
	03

	
	57×3,0;
	14 6821 0104
	02
	14 6821 4004
	00
	14 6821 4704
	01

	
	57×5,0
	14 6821 0106
	00
	14 6821 4006
	09
	14 6821 4706
	06

	
	76×3,5
	14 6821 0108
	09
	14 6821 4008
	07
	14 6821 4708
	08

	
	76×6,0
	14 6821 0110
	04
	14 6821 4010
	02
	14 6821 4710
	03

	
	89×3,5
	14 6821 0112
	02
	14 6821 4012
	00
	14 6821 4712
	01

	
	89×6,0
	14 6821 0114
	00
	14 6821 4014
	09
	14 6821 4714
	03

	
	108×4,0
	14 6821 0116
	09
	14 6821 4016
	07
	14 6821 4716
	08

	
	108×6,0
	14 6821 0118
	07
	14 6821 4018
	05
	14 6821 4718
	06

	
	108×8,0
	14 6821 0119
	06
	14 6821 4019
	04
	14 6821 4719
	05

	
	133×4,0
	14 6821 0120
	02
	14 6821 4020
	00
	14 6821 4720
	01

	
	133×6,0
	14 6821 0122
	00
	14 6821 4022
	09
	14 6821 4722
	00

	
	133×8,0
	14 6821 0123
	10
	14 6821 4023
	08
	14 6821 4723
	09

	
	159×4,5
	14 6821 0124
	09
	14 6821 4024
	07
	14 6821 4724
	08

	
	159×6,0
	14 6821 0126
	07
	14 6821 4026
	05
	14 6821 4726
	06

	
	159×8,0
	14 6821 0128
	05
	14 6821 4028
	03
	14 6821 4728
	04

	
	219×6,0
	14 6821 0130
	00
	14 6821 4030
	09
	14 6821 4730
	08

	
	219×8,0
	14 6821 0132
	09
	14 6821 4032
	07
	14 6821 4732
	08

	
	219×10,0
	14 6821 0134
	07
	14 6821 4034
	05
	14 6821 4734
	06

	
	273×8,0
	14 6821 0136
	05
	14 6821 4036
	03
	14 6821 4736
	04

	
	273×10,0
	14 6821 0138
	03
	14 6821 4038
	01
	14 6821 4738
	02

	
	273×12,0
	14 6821 0140
	09
	14 6821 4040
	07
	14 6821 4740
	08

	
	325×8,0
	14 6821 0142
	07
	14 6821 4042
	05
	14 6821 4742
	06

	
	325×10,0
	14 6821 0144
	05
	14 6821 4044
	03
	14 6821 4744
	04

	
	325×12,0
	14 6821 0146
	03
	14 6821 4046
	01
	14 6821 4746
	02

	
	377×9,0
	14 6821 0148
	01
	14 6821 4048
	00
	14 6821 4748
	00

	
	377×12,0
	14 6821 0150
	07
	14 6821 4050
	05
	14 6821 4750
	06

	
	426×10,0
	14 6821 0152
	05
	14 6821 4062
	03
	14 6821 4752
	02

	
	426×16,0
	14 6821 0154
	03
	14 6821 4054
	01
	14 6821 4754
	06

	Тройник переходный
	57×3,0-45×2,5
	14 6821 0500
	05
	14 6821 4500
	00
	14 6821 4800
	02

	
	57×5,0-45×4,0
	14 6821 0502
	03
	14 6821 4502
	09
	14 6821 4802
	00

	
	76×3,5-57×3,0
	14 6821 0504
	01
	14 6821 4504
	07
	14 6821 4804
	09

	
	76×6,0-57×5,0
	14 6821 0506
	05
	14 6821 4506
	05
	14 6821 4803
	10

	
	76×3,5-45×2,5
	14 6821 0508
	08
	14 6821 4508
	03
	14 6821 4808
	05

	
	76×6,0-45×4,0
	14 6821 0510
	03
	14 6821 4510
	09
	14 6821 4810
	00

	
	89×3,5-76×3,5
	14 6821 0512
	01
	14 6821 4512
	07
	14 6821 4812
	09

	
	89×6,0-76×6,0
	14 6821 0514
	02
	14 6821 4514
	05
	14 6821 4814
	07

	
	89×3,5-57×3,0
	14 6821 0516
	08
	14 6821 4516
	03
	14 6821 4816
	05

	
	89×6,0-57×4,0
	14 6821 0518
	06
	14 6821 4518
	01
	14 6821 4818
	03

	
	108×4,0-89×4,0
	14 6821 0520
	01
	14 6821 4520
	07
	14 6821 4820
	09

	
	108×6,0-89×6,0
	14 6821 0522
	00
	14 6821 4522
	05
	14 6821 4822
	07

	
	108×8,0-89×8,0
	14 6821 0523
	09
	14 6821 4523
	04
	14 6821 4823
	06

	
	108×4,0-76×3,5
	14 6821 0524
	08
	14 6821 4524
	03
	14 6821 4824
	05

	
	108×6,0-76×5,0
	14 6821 0526
	06
	14 6821 4526
	01
	14 6821 4826
	03

	
	108×8,0-76×8,0
	14 6821 0527
	05
	14 6821 4527
	00
	14 6821 4827
	02

	
	133×4,0-108×4,0
	14 6821 0528
	04
	14 6821 4528
	03
	14 6821 4828
	01

	
	133×6,0-108×5,0
	14 6821 0530
	07
	14 6821 4530
	05
	14 6821 4830
	07

	
	133×8,0-108×6,0
	14 6821 0531
	09
	14 6821 4531
	04
	14 6821 4831
	06

	
	133×4,0-89×3,5
	14 6821 0532
	08
	14 6821 4532
	03
	14 6821 4832
	05

	
	133×6,0-89×5,0
	14 6821 0534
	06
	14 6821 4534
	01
	14 6821 4834
	03

	
	133×8,0-89×6,0
	14 6821 0535
	05
	14 6821 4535
	00
	14 6821 4835
	02

	
	159×4,5-133×4,0
	14 6821 0536
	04
	14 6821 4536
	00
	14 6821 4836
	01

	
	159×6,0-133×5,0
	14 6821 0538
	02
	14 6821 4538
	08
	14 6821 4838
	10

	
	159×8,0- 133×6,0
	14 6821 0540
	08
	14 6821 4540
	03
	14 6821 4840
	05

	
	159×4,5-108×4,0
	14 6821 0542
	06
	14 6821 4542
	01
	14 6821 4842
	03

	
	159×6,0-108×4,0
	14 6821 0544
	04
	14 6821 4544
	08
	14 6821 4844
	01

	
	159×8,0-108×5,0
	14 6821 0546
	02
	14 6821 4546
	08
	14 6821 4846
	09

	
	219×6,0-159×4,5
	14 6821 0548
	00
	14 6821 4548
	06
	14 6821 4848
	08

	
	219×8,0-159×6,0
	14 6821 0550
	06
	14 6821 4550
	01
	14 6821 4850
	03

	
	219×10,0-169×8,0
	14 6821 0552
	04
	14 6821 4552
	05
	14 6821 4852
	01

	
	219×6.0-133×4,0
	14 6821 0554
	02
	14 6821 4554
	08
	14 6821 4854
	06

	
	219×8,0-133×5,0
	14 6821 0556
	00
	14 6821 4556
	06
	14 6821 4856
	08

	
	219×10,0-133×8,0
	14 6821 0558
	09
	14 6821 4558
	04
	14 6821 4858
	06

	
	273×8,0-219×6,0
	14 6821 0560
	04
	14 6821 4560
	02
	14 6821 4860
	01

	
	273×10,0-219×8,0
	14 6821 0562
	02
	14 6821 4562
	08
	14 6821 4862
	03

	
	273×12,0-219×10,0
	14 6821 0564
	00
	14 6821 4564
	06
	14 6821 4864
	08

	
	273×8,0-159×4,5
	14 6821 0566
	09
	14 6821 4566
	04
	14 6821 4866
	06

	
	273×10,0-159×6,0
	14 6821 0668
	07
	14 6821 4568
	02
	14 6821 4868
	04

	
	273×12,0-159×8,0
	14 6821 0570
	02
	14 6821 4570
	08
	14 6821 4870
	00

	
	325×8,0-273×7,0
	14 6821 0572
	00
	14 6821 4572
	06
	14 682! 4871
	09

	
	325×10,0-273×10,0
	14 6821 0574
	09
	14 6821 4574
	04
	14 6821 4874
	06

	
	325×12,0-273×10,0
	14 6821 0576
	07
	14 6821 4576
	02
	14 6821 4876
	04

	
	325×8,0-219×6,0
	14 6821 0578
	05
	14 6821 4578
	00
	14 6821 4878
	02

	
	325×10,0-219×8,0
	14 6821 0580
	00
	14 6821 4580
	06
	14 6821 4879
	01

	
	325×12,0-219×8,0
	14 6821 0582
	09
	14 6821 4582
	04
	14 6821 4882
	08

	
	377×9,0-325×8,0
	14 6821 0584
	07
	14 6821 4584
	02
	14 6821 4884
	04

	
	377×12,0-325×10,0
	14 6821 0586
	05
	14 6821 4586
	00
	14 6821 4886
	02

	
	377×9,0-273×8,0
	14 6821 0588
	03
	14 6821 4588
	09
	14 6821 4888
	00

	
	377×12,0-273×10,0
	14 6821 0590
	09
	14 6821 4590
	04
	14 6821 4890
	06

	
	426×10,0-377×9,0
	14 6821 0592
	07
	14 6821 4592
	02
	14 6821 4892
	04

	
	426×16,0-377×12,0
	14 6821 0594
	05
	14 6821 4594
	00
	14 6821 4894
	02

	
	426×10,0-325×8,0
	14 6821 0596
	03
	14 6821 4596
	09
	14 6821 4896
	00

	
	426×16,0-325×10,0
	14 6821 0598
	01
	14 6821 4597
	 
	14 6821 4898
	09


2. Коды ОКП тройников для трубопроводов пара и горячей воды должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

	Обозначение отводов
	Коды ОКП тройников для трубопроводов пара и горячей воды из стали

	
	20
	10Г2
	09Г2С

	
	Код ОКП
	КЧ
	Код ОКП
	КЧ
	Код ОКП
	КЧ

	Тройник равнопроходный
	45×2,5
	14 6821 2000
	01
	14 6821 5000
	00
	14 6821 5300
	02

	
	45×4,0
	14 6821 2002
	09
	14 6821 5002
	09
	14 6821 5302
	00

	
	57×3,0
	14 6821 2004
	08
	14 6821 5004
	07
	14 6821 5304
	09

	
	57×5,0
	14 6821 2006
	06
	14 6821 5006
	05
	14 6821 5306
	07

	
	76×3,5
	14 6821 2008
	04
	14 6821 5008
	03
	14 6821 5308
	05

	
	76×6,0
	14 6821 2010
	02
	14 6821 5010
	09
	14 6821 5310
	00

	
	89×3,5
	14 6821 2012
	08
	14 6821 5012
	07
	14 6821 5312
	09

	
	89×6,0
	14 6821 2014
	06
	14 6821 5014
	05
	14 6821 5314
	07

	
	108×4,0
	14 6821 2016
	04
	14 6821 5016
	03
	14 6821 5316
	05

	
	108×6,0
	14 6821 2018
	02
	14 6821 5018
	01
	14 6821 5318
	03

	
	108×8,0
	14 6821 2019
	01
	14 6821 5020
	07
	14 6821 5320
	09

	
	133×4,0
	14 6821 2020
	08
	14 6821 5022
	05
	14 6821 5322
	07

	
	133×6,0
	14 6821 2022
	06
	14 6821 5024
	03
	14 6821 5324
	05

	
	133×8,0
	14 6821 2021
	07
	14 6821 5026
	01
	14 6821 5326
	03

	
	159×4,5
	14 6821 2024
	04
	14 6821 5028
	06
	14 6821 5328
	01

	
	159×6,0
	14 6821 2026
	02
	14 6821 5030
	05
	14 6821 5330
	07

	
	159×8,0
	14 6821 2028
	00
	14 6821 5032
	03
	14 6821 5332
	05

	
	219×6,0
	14 6821 2030
	06
	14 6821 5034
	02
	14 6821 5334
	03

	
	219×8,0
	14 6821 2032
	04
	14 6821 5036
	03
	14 6821 5336
	01

	
	219×10,0
	14 6821 2034
	02
	14 6821 5038
	08
	14 6821 5338
	04

	
	273×8,0
	14 6821 2036
	00
	14 6821 5040
	03
	14 6821 5340
	05

	
	273×10,0
	14 6821 2038
	09
	14 6821 5042
	01
	14 6821 5342
	03

	
	273×12,0
	14 6821 2040
	04
	14 6821 5044
	10
	14 6821 5344
	01

	
	325×8,0
	!4 6821 2042
	02
	14 6821 5046
	08
	14 6821 5346
	01

	
	325×10,0
	14 6821 2044
	00
	14 6821 5048
	06
	14 6821 5348
	08

	
	325×12,0
	14 6821 2046
	09
	14 6821 5050
	01
	14 6821 5350
	03

	
	377×9,0
	14 6821 2048
	07
	14 6821 6052
	08
	14 6821 5352
	01

	
	377×12,0
	14 6821 2050
	02
	14 6821 5054
	08
	14 6821 5354
	09

	
	426×10
	14 6821 2052
	00
	14 6821 5056
	06
	14 6821 5356
	08

	
	426×16
	14 6821 2054
	09
	14 6821 5058
	04
	14 6821 5358
	06

	Тройник переходный
	57×3,0-45×2,5
	14 6821 2500
	08
	14 6821 5100
	08
	14 6821 5400
	06

	
	57×5,0-45×4,0
	14 6821 2502
	06
	14 6821 5102
	06
	14 6821 5402
	08

	
	76×3,5-57×3,0
	14 6821 2504
	04
	14 6821 5104
	04
	14 6821 5404
	06

	
	76×6,0-57×5,0
	14 6821 2506
	02
	14 6821 5106
	02
	14 6821 5406
	04

	
	76×3,5-45×2,5
	14 6821 2508
	00
	14 6821 5108
	00
	14 6821 5408
	02

	
	76×6,0-45×4,0
	14 6821 2510
	06
	14 6821 5110
	06
	14 6821 5410
	08

	
	89×3,5-76×3,5
	14 6821 2512
	04
	14 6821 5112
	04
	14 6821 5412
	06

	
	89×6,0-76×6,0
	14 6821 2514
	02
	14 6821 5114
	02
	14 6821 5414
	04

	
	89×3,5-57×3,0
	14 6821 2516
	00
	14 6821 5116
	00
	14 6821 5416
	02

	
	89×6,0-57×4,0
	14 6821 2518
	09
	14 6821 5118
	09
	14 6821 5418
	00

	
	108×4,0-89×4,0
	14 6821 2520
	04
	14 6821 5120
	04
	14 6821 5420
	06

	
	108×6,0-89×6,0
	14 6821 2522
	02
	14 6821 5122
	02
	14 6821 5422
	04

	
	108×8,0-89×8,0
	14 6821 2523
	01
	14 6821 5124
	00
	14 6821 5424
	02

	
	108×4,0-76×3,5
	14 6821 2524
	00
	14 6821 5126
	09
	14 6821 5426
	00

	
	108×6,0-76×5,0
	14 6821 2526
	09
	14 6821 5128
	07
	14 6821 5428
	09

	
	108×8,0-76×8,0
	14 6821 2527
	08
	14 6821 5130
	02
	14 6821 5430
	04

	
	133×4,0-108×4,0
	14 6821 2528
	07
	14 6821 5132
	00
	14 6821 5432
	02

	
	133×6,0-108×5,0
	14 6821 2530
	02
	14 6821 5134
	09
	14 6821 5434
	00

	
	133×8,0-108×6,0
	14 6821 2531
	01
	14 6821 5136
	07
	14 6821 5436
	09

	
	133×4,0-89×3,5
	14 6821 2532
	00
	14 6821 5138
	05
	14 6821 5438
	07

	
	133×6,0-89×5,0
	14 6821 2534
	09
	14 6821 5140
	00
	14 6821 5440
	02

	
	133×8,0-89×6,0
	14 6821 2535
	08
	14 6821 5141
	10
	14 6821 5411
	01

	
	159×4,5-133×4,0
	14 6821 2536
	07
	14 6821 5142
	09
	14 6821 5442
	00

	
	159×6,0-133×5,0
	14 6821 2538
	05
	14 6821 5144
	07
	14 6821 5444
	09

	
	159×8,0-133×6,0
	14 6821 2540
	00
	14 6821 5146
	05
	14 6821 5446
	07

	
	159×4,5-108×4,0
	14 6821 2542
	09
	14 6821 5148
	03
	14 6821 5448
	05

	
	159×6,0-108×4,0
	14 6821 2544
	07
	14 6821 5150
	09
	14 6821 5450
	00

	
	159×8,0-108×5,0
	14 6821 2546
	05
	14 6821 5152
	07
	14 6821 5452
	09

	
	219×6,0-159×4,5
	14 6821 2548
	03
	14 6821 5154
	05
	14 6821 5454
	01

	
	219×8,0-159×6,0
	14 6821 2550
	09
	14 6821 5156
	03
	14 6821 5456
	05

	
	219×10,0-159×8,0
	14 6821 2552
	07
	14 6821 5158
	01
	14 6821 5458
	03

	
	219×6,0-133×4,0
	14 6821 2554
	05
	14 6821 5160
	07
	14 6821 5460
	09

	
	219×8,0-133×5,0
	14 6821 2556
	03
	14 6821 5162
	05
	14 6821 5462
	07

	
	219×10,0-133×8,0
	14 6821 2558
	01
	14 6821 5164
	03
	14 6821 5464
	05

	
	273×8,0-219×6,0
	14 6821 2560
	07
	14 6821 5166
	01
	14 6821 5466
	03

	
	273×10,0-219×8,0
	14 6821 2562
	05
	14 6821 5168
	09
	14 6821 5468
	01

	
	273×12,0-219×10,0
	14 6821 2564
	03
	14 6821 5170
	05
	14 6821 5470
	07

	
	273×8,0-159×4,5
	14 6821 2566
	01
	14 6821 5172
	03
	14 6821 5472
	05

	
	273×10,0-159×6,0
	14 6821 2568
	00
	14 6821 5174
	01
	14 6821 5474
	03

	
	273×12,0-159×8,0
	14 6821 2570
	05
	14 6821 5176
	06
	14 6821 5476
	01

	
	325×8,0-273×7,0
	14 6821 2572
	03
	14 6821 5178
	08
	14 6821 5478
	07

	
	325×10,0-273×13,0
	14 6821 2574
	01
	14 6821 5180
	03
	14 6821 5480
	05

	
	325×12,0-273×10,0
	14 6821 2576
	08
	14 6821 5182
	01
	14 6821 5482
	03

	
	325×8,0-219×6,0
	14 6821 2578
	08
	14 6821 5184
	03
	14 6281 5484
	01

	
	325×10,0-219×8,0
	14 6821 2580
	03
	14 6821 5186
	08
	14 6821 5486
	04

	
	325×12,0-219×8,0
	14 6821 2582
	01
	14 6821 5188
	06
	14 6821 5488
	08

	
	377×9,0-325×8,0
	14 6821 2584
	05
	14 6821 5190
	01
	14 6821 5490
	03

	
	377×12,0-325×10,0
	14 6821 2586
	08
	14 6821 5192
	10
	14 6821 5492
	01

	
	377×9,0-273×8,0
	14 6821 2588
	06
	14 6821 5194
	08
	14 6821 5494
	01

	
	377×12,0-273×10,0
	14 6821 2690
	01
	14 6821 5196
	06
	14 6821 5496
	08

	
	426×10,0-377×9,0
	14 6821 2592
	02
	14 6821 5198
	04
	14 6821 5498
	06

	
	426×16,0-377×12,0
	14 6821 2594
	08
	14 6821 5200
	05
	14 6821 5500
	07

	
	426×10,0-325×8,0
	14 6821 2596
	06
	14 6821 5202
	03
	14 6821 5502
	05

	
	426×16,0-325×10,0
	14 6821 2598
	04
	14 6821 5204
	01
	14 6821 5504
	03


(Измененная редакция, Изм. № 1).

