ГОСТ 19904-90. Прокат листовой холоднокатаный 

Сортамент 

Настоящий стандарт распространяется на листовой холоднокатаный прокат шириной 500 мм и более, изготовляемый в листах толщиной от 0,35 до 5,00 мм, рулонах толщиной от 0,35 до 3,5 мм.
Ряд размеров приведен в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование размера
	Ряд размера, мм

	Толщина
	0,35
	0,40
	0,45
	0,50
	0,55
	0,60
	0,65
	0,70
	0,75
	0,80
	0,90

	
	1,00
	1,10
	1,20
	1,30
	1,40
	1,50
	1,060
	1,70
	1,80
	2,00
	2,20

	
	2,050
	2,80
	3,00
	3,20
	3,50
	3,80
	3,90
	4,00
	4,20
	4,50
	4,80

	
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ширина
	500
	550
	600
	650
	700
	750
	800
	850
	900
	950
	1000

	
	1200
	1250
	1400
	1400
	1450
	1500
	1600
	1700
	1800
	1900
	2000

	
	2100
	2200
	2300
	2300
	2350
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Длина*
	1000
	1100
	1200
	1300
	1400
	1420
	1500
	2000
	2200
	2500
	 

	
	2800
	3000
	3500
	4000
	4200
	4500
	4750
	5000
	5500
	6000
	 



* Только для листов; развернутая длина рулонов не регламентируется.

Прокат подразделяется:

- по точности изготовления:
по толщине:
    ВТ -- высокая,
   АТ -- повышенная,
   БТ -- нормальная; по ширине:
   ВШ -- высокая,
    АШ -- повышенная,
    БШ -- нормальная (листовой прокат);
по длине: (листовой прокат, кроме прокатанного полистно):
    ВД -- высокая,
    АД -- повышенная,
    БД -- нормальная; 

- по плоскостности (листовой прокат):
    ПО -- особо высокая,
    ПВ -- высокая,
    ПУ -- улучшенная,
    ПН -- нормальная; 

- по характеру кромки:
    О -- обрезная,
    НО -- необрезная.

Размеры изготовляемого проката:


В листах -- приложение 1;
В рулонах -- приложение 2.
Сортаментные характеристики и их сочетания, оговариваемые в заказе - приложение 3.

Предельные отклонения по толщине проката не должны превышать приведенных в таблице 2. 

Таблица 2

	Толщ. проката, 
мм
	Предельные отклонения по толщине проката, мм

	
	До 1000 включ.
	Св. 1000 до 1500
	Св. 1000 до 2000
	Св. 2000 до 2350

	
	Выс. точн., +/-
	Повыш. точн., +/-
	Норм. точн., +/-
	Выс. точн., +/-
	Повыш. точн., +/-
	Норм. точн., +/-
	Выс. точн., +/-
	Повыш. точн., +/-
	Норм. точн., +/-
	Выс. точн., +/-
	Повыш. точн., +/-
	Норм. точн., +/-

	от 0,35 до 0,40 включ.
	0,02
	0,03
	0,04
	0,03
	0,04
	0,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,40 - 0,50
	0,03
	0,04
	0,05
	0,04
	0,05
	0,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0,50 - 0,65
	0,04
	0,05
	0,06
	0,05
	0,06
	0,07
	0,06
	0,07
	0,09
	 
	 
	 

	0,65 - 0,90
	0,04
	0,06
	0,08
	0,05
	0,06
	0,08
	0,07
	0,09
	0,11
	 
	 
	 

	0,90 - 1,20
	0,05
	0,08
	0,10
	0,06
	0,09
	0,11
	0,07
	0,10
	0,13
	 
	 
	 

	1,20 - 1,40
	0,06
	0,09
	0,10
	0,07
	0,10
	0,12
	0,08
	0,12
	0,15
	 
	 
	 

	1,40 - 1,50
	0,07
	0,10
	0,12
	0,08
	0,11
	0,13
	0,09
	0,13
	0,16
	 
	 
	 

	1,50 - 1,80
	0,08
	0,12
	0,14
	0,09
	0,12
	0,15
	0,10
	0,14
	0,17
	0,14
	0,17
	0,21

	1,80 - 2,00
	0,08
	0,12
	0,15
	0,09
	0,13
	0,16
	0,10
	0,15
	0,18
	0,15
	0,18
	0,22

	2,00 - 2,50
	0,10
	0,14
	0,17
	0,11
	0,15
	0,18
	0,12
	0,18
	0,20
	0,18
	0,20
	0,23

	2,50 - 3,00
	0,12
	0,16
	0,18
	0,13
	0,16
	0,19
	0,14
	0,19
	0,22
	0,19
	0,21
	0,25

	3,00 - 3,20
	0,13
	0,17
	0,19
	0,14
	0,18
	0,21
	0,18
	0,20
	0,23
	0,20
	0,22
	0,27

	3,20 - 4,00
	0,14
	0,18
	0,20
	0,16
	0,19
	0,22
	0,19
	0,21
	0,24
	0,21
	0,23
	0,28

	4,00 - 5,00
	0,16
	0,19
	0,20
	0,18
	0,20
	0,23
	0,20
	0,22
	0,25
	0,23
	0,25
	0,30



По требованию потребителя предельные отклонения по толщине проката повышенной точности шириной свыше 1500 до 2000 мм не должны превышать значений, приведенных в таблице 3. 

Таблица 3

	Толщина проката, мм
	Предельные отклонения

	Свыше  0,65 до 0,90 включительно
	+/- 0,08

	1,2 - 1,5 
	+/-0,11

	 1,5 - 2,0 
	+/-0,13

	 2,0 - 2,5 
	+/-0,15

	 2,5 - 3,0 
	+/-0,17



Разнотолщинность проката в одном поперечном сечении не должна превышать половины суммы предельных отклонений по толщине. Предельные отклонения по ширине проката с необрезной кромкой должны быть не более + 20 мм.

Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой не должны превышать значений, приведенных в таблице 4. 

Таблица 4

	Ширина проката, мм
	Предельные отклонения по ширине проката при точности изготовления

	
	высокой
	повышенной
	нормальной

	До 1000 включительно
	+2
	+2
	+5

	Свыше 1000 до 1500
	+3
	+5
	+10

	Свыше 1500
	+3
	+7
	+10



По требованию потребителя предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой повышенной и нормальной точности шириной свыше 1000 мм не должны превышать значений, приведенных в таблице 5. 

Таблица 5

	Ширина проката, мм
	Предельные отклонения по ширине проката при точности изготовления

	
	повышенной
	нормальной

	Свыше 1000 до 1500 включительно
	+4
	+6

	Свыше 1500
	+4
	+9



Предельные отклонения по ширине проката с обрезной кромкой прокатанного полистно, не должно превышать, мм:
+ 6 -- при длине листов до 1500 мм;
+10 -- при ширине свыше 1000 до 1500 мм;
+15 -- при ширине свыше 1500 мм.

Предельные отклонения по длине листов не должны превышать значений, приведенных в таблице 6. 

Таблица 6

	Длина, мм
	Предельные отклонения по длине листов при точности изготовления

	
	высокой
	повышенной
	нормальной

	До 1500 включительно
	+2
	+5
	+15

	Свыше 1000 до 3000
	+3
	+10
	+20

	Свыше 3000
	+3
	+20
	+25



Предельные отклонения по длине листового проката, прокатанного полистно не должны превышать, мм:
+10 -- при длине листов до 1500 мм;
+15 -- при длине листов свыше 1500 мм.

По требованию потребителей предельные отклонения по длине листов не должны превышать, мм:
+6 -- при длине свыше 1500 до 2000мм (повышенной точности изготовления);
+0,0003 номинальной длины -- при длине свыше 2000 мм (повышенной точности изготовления);
+6 -- при длине до 1500 мм (нормальной точности изготовления).

Предельные отклонения от плоскостности листов на 1 м длины не должны превышать значений, приведенных в таблице 7. 

Таблица 7

	Виды плоскостности
	Отклонения от плоскостности при ширине проката, мм

	
	До 1000
	Свыше 1000 до 1500
	Свыше 1500

	Особо высокая
	4
	5
	6

	Высокая
	8
	8
	10

	Улучшенная
	10
	12
	15

	Нормальная
	12
	15
	18



Для проката нормальной плоскостности шириной свыше 1800 мм отклонения от плоскостности не должны превышать 20мм. Отклонения от плоскостности, приведенные в таблице 7, распространяются на листы с временным сопротивлением, не превышающим 690 Н/мм2 (70 кгс/мм2), нормы отклонения от плоскостности устанавливаются в нормативно-технической документации на конкретный вид проката.

Серповидность проката не должна превышать 3мм на длине 1 м.
Листовой прокат с обрезной кромкой должен быть обрезан под прямым углом. Серповидность, косина реза и (или) отклонение от угла не должны выводить листы за номинальный размер.

Телескопичность рулонного проката не должна превышать значений, приведенных в таблице 8. 

Таблица 8

	Толщина проката, мм
	Ширина, мм
	Телескопичность

	До 2,5
	До 1000
	40

	 
	Свыше1000
	60

	Свыше 2,5
	До 1000
	30

	 
	Свыше 1000
	50



Превышение одного внутреннего или наружного витка рулона над остальными не является телескопичностью.
Каждый рулон может состоять не более чем из двух кусков (отдельных или соединенных сварным швом ).
Внутренний диаметр рулона должен быть от 500 до 1000 мм.
Масса рулона должна быть от 1,5 до 20 т.
Толщину листового проката измеряют на расстоянии не менее 100 мм от торцов и не мене 40 мм от кромок; рулонного -- на расстоянии не менее 40 мм от кромок и не менее 2 м от конца.
Ширину рулонного проката измеряют на расстоянии не менее 23 м от конца, листового -- в любом сечении по длине.
Длину листового проката измеряют в любом сечении по ширине.
Контроль формы проката -- по ГОСТ 26877. 

Приложение 1

Размеры проката, изготовляемого в листах, мм

Приложение 2

Размеры проката, изготовляемого в рулонах, мм

	Толщина
	Ширина

	
	500-1250
	1400-1500
	1600-1700
	1800
	1900-2000
	2100-2300

	0,35-0,50
	+
	-
	-
	-
	-
	-

	0,55-0,65
	+
	+
	+
	-
	-
	-

	0,70-0,80
	+
	+
	+
	+*
	-
	-

	0,90-1,00
	+
	+
	+
	+*
	+*
	-

	1,10-1,40
	+
	+
	+
	+
	+*
	-

	1,50-2,00
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	2,20-2,50
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2,80-3,50
	+
	+
	+
	+
	-
	-


* - изготовляется из углеродистых марок стали.

 

Приложение 3

Сортаментные характеристики, оговариваемые  в заказе

1 . Форма поставки проката по размерам оговаривается в заказе.

2. Устанавливается четыре формы поставки проката.

3. При заказе рулонов по любой форме  длина не оговаривается.

4. Размеры проката по конкретным формам поставки:

ф. I -- с указанием толщины, ширины и длины в соответствии с таблицей 1,  приложением 1 и 2;

ф. II -- с указанием толщины в соответствии с таблицей 1;

ф. III -- с указанием толщины и кратных размеров по ширине и длине  в соответствии с таблицей 1;

ф. IV -- с указанием толщины в соответствии с таблицей 1 и мерных размеров с шагом по ширине 10 мм и по длине 50 мм.

  

