ГОСТ 82-70. Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный

Сортамент
Universal hot-rolled steel wide strips.
Dimensions 

1. Настоящий стандарт распространяется на горячекатаный широкополосный прокат шириной от 200 до 1050 мм и толщиной от 6 до 60 мм, прокатываемый на универсальных станах. Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей и первой категорий качества. 

2. Толщина и ширина широкополосного проката должны соответствовать нормам, указанным в таблице. По требованию потребителя допускается изготовление широкополосного проката шириной 160, 170, 180, 190, 350, 440, 550, 580 и 710 мм.

Примечание. При вычислении массы 1 м широкополосного проката (по номинальным размерам) плотность стали принимается равной 7,85 г/см3
1; 2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).

3. Прокат изготовляют длиной от 5 до 12 м, а по требованию потребителя от 2 до 18 м:

немерной длины; 

мерной длины; 

кратной мерной длины. 

(Измененная редакция, Изм. № 3).

	Ширина в мм
	Macca 1 м полосы в кг при толщине в мм

	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	16
	18
	20
	22

	200
210
220
240
250
260
280
300
320
340
360
380
400
420
450
460
480
500
520
530
560
600
630
650
670
700
750
800
850
900
950
1000
1050
	9,42
9,89
10,36
11,30
11,78
12,25
13,19
14,13
15,07
16,01
16,96
17,90
18,84
19,78
21,20
21,67
22,61
23,55
24,49
24,96
26,37
28,26
29,67
30,62
31,53
32,97
35,33
37,68
40,04
42,39
44,75
47,10
49,46
	10,99
11,54
12,09
13,19
13,74
14,29
15,39
16,49
17,58
18,68
19,78
20,88
21,98
23,08
24,73
25,28
26,37
27,48
28,57
29,12
30,77
32,97
34,62
35,72
36,80
38,46
41,21
43,96
46,71
49,46
52,20
54,95
57,70
	12,56
13,19
13,82
15,07
15,70
16,33
17,58
18,84
20,10
21,35
22,61
23,86
25,12
26,38
28,26
28,89
30,14
31,40
32,66
33,28
35,17
37,68
39,56
40,82
42,15
43,96
47,10
50,24
53,38
56,52
59,66
62,80
65,94
	14,13
14,84
15,54
16,96
17,66
18,37
19,78
21,20
22,61
24,02
25,43
26,85
28,26
29,67
31,79
32,5
33,91
35,33
36,74
37,44
39,56
42,39
44,51
45,92
47,30
49.46
52,99
56,52
60,05
63,59
67,12
70,65
74,18
	15,70
16,49
17,27
18,84
19,63
20,41
21,98
23,55
25,12
26,69
28,26
29,83
31,40
32,97
35,33
36,11
37,68
39,25
40,82
41,61
43,96
47,10
49,46
51,03
52,59
54,95
58,88
62,80
66,73
70,65
72,58
78,50
82.43
	17,27
18,13
19,00
20,72
21,59
22,45
24,18
25,91
27,63
29,36
31,09
32,81
34,54
36,27
38,86
39,72
41,44
43,18
44,9
45,77
48,35
51,81
54,40
56,13
57,80
60,44
64,76
69,08
73,40
77,72
82,03
86,35
90,67
	18,84
19,78
20,72
22,61
23,55
24,49
26,38
28,26
30,14
32,03
33,91
35,80
37,68
39,56
42,39
43,33
45,21
47,10
48,98
49,93
52,75
56,5
59,35
61,23
63,10
65,94
70,65
75,36
80,07
84,78
89,49
94,20
98,91
	21,98
23,08
24,18
26,28
27,48
28,57
30,77
32,97
35,17
37,37
39,56
41,76
43,96
46,16
49,46
50,55
52,75
54,95
57,15
58,25
61,54
65,94
69,24
71,44
73,60
76,93
82,43
87,92
93,42
98,91
104,41
109,90
115,40
	25,12
26,38
27,63
30,14
31,40
32,66
35,17
37,68
40,19
42,70
45,22
47,73
50,24
52,75
56,52
57,78
60,29
62,80
65,31
66,57
70,33
75,36
79,13
81,64
84,10
87,92
94,20
100,48
106,76
113,04
119,32
125,60
131,88
	28,26
29,67
31,09
33,91
35,33
36,74
39,56
42,39
45,22
48,04
50,87
53,69
56,52
59,35
63,59
65,0
67,82
70,65
73,48
74,89
79,12
84,78
89,02
91,85
94,60
98,91
105,90
113,04
120,11
127,17
134,24
141,30
148,37
	31,40
32,97
34,54
37,68
39,25
40,82
43,96
47,10
50,24
53,38
56,52
59,66
62,80
65,94
70,65
72,22
75,36
78,50
81,64
83,21
87,92
94,20
98,91
102,05
105,18
109,90
117,75
125,60
133,45
141,30
149,15
157,00
164,85
	34,54
36,27
37,99
41,45
43,18
44,90
48,36
51,81
55,26
58,72
62,17
65,63
69,08
72,53
77,72
79,44
82,89
86,35
89,8
91,53
96,71
103,62
108,80
112,26
115,60
120,89
129,53
138,16
146,80
155,43
164,07
172,70
181,34


Продолжение

	Ширина в мм
	Macca 1 м полосы в кг при толщине в мм

	
	25
	28
	30
	32
	36
	40
	45
	50
	55
	60

	200
210
220
240
250
260
280
300
320
340
360
380
400
420
450
460
480
500
520
530
560
600
630
650
670
700
750
800
850
900
950
1000
1050
	39,25
41,21
43,18
47,10
49,06
51,03
54,95
58,88
62,80
66,73
70,65
74,58
78,50
82,43
88,31
90,28
94,20
98,13
102,05
104,01
109,90
117,75
123,64
127,56
131,50
137,38
147,19
157,00
166,81
176,63
186,44
196,25
206,06
	43,96
46,46
48,36
52,75
54,95
57,15
61,54
65,94
70,34
74,73
79,13
83,52
87,92
92,32
98,91
101,11
105,50
109,90
114,30
116,49
123,08
131,88
138,47
142,87
147,40
153,86
164,85
175,84
186,83
197,82
208,81
219,80
230,79
	47,10
49,46
51,81
56,52
58,88
61,23
65,94
70,65
75,36
80,07
84,78
89,49
94,20
98,91
105,98
108,33
114,04
117,75
122,46
124,82
131,88
141,30
148,37
153,08
157,78
164,86
176,63
188,40
200,18
211,95
223,73
235,50
247,28
	50,24
52,75
55,26
60,29
62,80
65,31
70,34
75,36
80,38
85,41
90,43
95,46
100,48
105,50
113,04
115,55
120.55
125,60
130,62
133,14
140,67
150,72
158,26
163,28
168,40
175,84
188,40
200,96
213,52
226,08
238,64
251,20
263,76
	56,52
59,35
62,17
67,82
70,65
73,48
79,13
84,78
90,43
96,08
101,74
107,39
113,04
118,69
127,17
130,0
135,65
141,30
146,95
149,78
158,25
169,56
178,04
183,69
189,40
197,82
211,95
226,08
240,21
254,34
268,47
282,60
296,73
	62,80
65,94
69,08
75,36
78,50
81,64
87,92
94,20
100,48
106,76
113,04
119,32
125,60
131,88
141,30
144,44
150,72
157,00
163,28
166,42
175,84
188,40
197,82
204,10
210,36
219,80
235,50
251,20
266,90
282,60
298,30
314,00
329,70
	70,65
74,18
77,72
84,78
88,31
91,85
98,91
105,98
113,04
120,11
127,17
134,24
141,30
148,37
158,96
162,50
169,56
176,63
183,69
187,22
197,82
211,95
222,55
229,61
236,70
247,28
264,94
282,60
300,26
317,93
335,59
353,25
370,91
	78,50
82,43
86,35
94,20
98,13
102,05
109,90
117,75
125,60
133,45
141,30
149,15
157,00
164,85
176,63
180,55
188,40
196,25
204,1
208,03
219,80
235,50
247,28
255,13
263,00
274,75
294,38
314,00
333,63
353,25
372,88
392,50
412,13
	86,35
90,67
94,98
103,62
106,94
112,55
120,89
129,52
138,16
146,80
155,43
164,06
172,70
181,34
194,29
198,61
207,24
215,88
224,51
228,83
241,78
259,05
272,00
281,64
289,27
302,22
323,81
345,40
366,90
388,58
410,16
431,75
453,34
	94,2
98,91
103,62
113,04
117,75
122,46
131,88
141,30
150,72
160,14
169,56
178,98
188,40
197,82
211,95
216,66
226,18
235,50
244,92
249,63
263,76
282,60
296,73
306,15
315,60
329,70
353,25
376,80
400,35
423,90
447,45
471,00
494,55


Пример условного обозначения широкополосного универсального проката марки Ст. Зсп, толщиной 20 мм, шириной 500 мм с ребровой кривизной по классу А: 


      А20х500 ГОСТ 82—70
Полоса   ————————————
      Ст3сп ГОСТ 14637—69

4, 5. (Исключены, Изм. № 3). 

6. Предельные отклонения по размерам широкополосного проката должны соответствовать:

по толщине

толщиной до 20 мм включ.: +0,3 мм;-0,5 мм; 

толщиной от 22 до 30 мм включ.: +0,4 мм; -0,6 мм; 

толщиной от 32 до 50 мм включ.: +0,5 мм;-0,7 мм; 

толщиной от 55 мм и более +0,6 мм;-0,8мм; 

по ширине

шириной до 400 мм включ.: +2,0 мм;-2,5 мм; 

шириной от 420 до 800 мм включ.: +2,0 мм;-3,0 мм; 

шириной от 850 мм и более. +3,0 мм;-4,0 мм; 

по длине (мерной и кратной мерной)

толщиной до 12 мм включ: +15 мм; 

толщиной от 14 до 25 мм включ: +25 мм; 

толщиной от 28 мм и более +35 мм. 

(Измененная редакция, Изм. № 3).

7. По ребровой кривизне полосы изготовляют двух классов: повышенной точности изготовления—класс А и обычной точности изготовления—класс Б.
Местная ребровая кривизна, на 1 м длины полосы не должна превышать:

1 мм - для класса А; 

2 мм - для класса Б. 

Общая кривизна не должна превышать произведения местной кривизны 1 м полосы на длину полосы в метрах. (Измененная редакция, Изм. № 2).

8. Допускаемая выпуклость боковых граней не должна превышать:

3 мм - при толщине полосы до 12 мм включ; 

4 мм - при толщине полосы от 14 до 20 мм включ.; 

5 мм - при толщине полосы от 22 мм и более. 

При этом размеры полосы не должны превышать предельных отклонений по ширине.

9. Неплоскостность широкополосного проката не должна превышать:

для первой категории

0,3% ширины - в поперечном направлении; 

0,3% длины - в продольном направлении; 

для высшей категории

0,3% ширины - в поперечном направлении; 

0,3% длины, но не более 10 мм - в продольном направлении. 

10. Косина реза широкополосного проката не должна превышать:

для первой категории

1,5%,ширины - для полос шириной до 500 мм; 

1,0% ширины - для полос шириной свыше 500 мм; 

для высшей категории

1,5% ширины, но не более 5 мм - для полос шириной до 500 мм; 

1,0% ширины - для полос шириной свыше 500 мм. 

11. Марки стали и технические требования - по ГОСТ 14637-89, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 23570-79, ГОСТ 1577-81, ГОСТ 6713-91, ГОСТ 5521-76, ГОСТ 11269-76.
9-11. (Измененная редакция, Изм. № 3).

  

