ГОСТ 8734-75: Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные

Сортамент
Weight Range

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 октября 1975 г. № 2604 срок действия установлен с 01.01.77 г. до 01.01.82 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. Наружный диаметр, толщина стенки и теоретическая масса труб должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1.

	Наружный диаметр, мм
	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	 
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,8
	1,0
	1,2
	1,4
	1,5
	1,6
	1,8
	2,0
	2,2
	2,5

	 
	Особотонкостенные
	Тонкостенные
	Толстостенные
	Особотолстостенные

	5
	0,0348
	0,0454
	0,0555
	0,0651
	0,0829
	0,0986
	0,112
	0,124
	0,129
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	0,0422
	0,0552
	0,0678
	0,0799
	0,103
	0,123
	0,142
	0,159
	0,166
	1,174
	0,186
	0,197
	-
	-


	7
	0,0496
	0,0651
	0,0801
	0,0947
	0,122
	0,148
	0,172
	0,193
	0,203
	0,213
	0,231
	0,247
	0,260
	0,277

	8
	0,0570
	0,0750
	0,0925
	0,110
	0,142
	0,173
	0,201
	0,228
	0,240
	0,253
	0,275
	0,296
	0,315
	0,339

	9
	0,0644
	0,0847
	0,105
	0,124
	0,162
	0,197
	0,231
	0,262
	0,277
	0,292
	0,320
	0,345
	0,369
	0,401

	10
	0,0718
	0,0947
	0,117
	0,139
	0,182
	0,222
	0,260
	0,297
	0,314
	0,332
	0,364
	0,395
	0,426
	0,462

	11
	0,0792
	0,105
	0,129
	0,154
	0,201
	0,247
	0,290
	0,331
	0,351
	0,371
	0,408
	0,444
	0,477
	0,524

	12
	0,0866
	0,114
	0,142
	0,169
	0,221
	0,271
	0,320
	0,366
	0,388
	0,410
	0,453
	0,493
	0,532
	0,586

	13
	0,0940
	0,124
	0,154
	0,184
	0,241
	0,296
	0,349
	0,401
	0,425
	0,450
	0,497
	0,543
	0,586
	0,647

	14
	0,101
	0,134
	0,166
	0,198
	0,260
	0,321
	0,379
	0,435
	0,462
	0,489
	0,542
	0,592
	0,640
	0,709

	15
	0,109
	0,144
	0,179
	0,213
	0,280
	0,345
	0,408
	0,470
	0,499
	0,529
	0,586
	0,641
	0,694
	0,772

	16
	0,116
	0,154
	0,191
	0,228
	0,300
	0,370
	0,438
	0,504
	0,536
	0,568
	0,630
	0,691
	0,749
	0,832

	17
	0,124
	0,164
	0,203
	0,243
	0,320
	0,395
	0,468
	0,539
	0,573
	0,608
	0,675
	0,740
	0,803
	0,894

	18
	0,131
	0,174
	0,216
	0,258
	0,339
	0,419
	0,497
	0,573
	0,610
	0,647
	0,719
	0,789
	0,857
	0,956

	19
	0,138
	0,183
	0,228
	0,272
	0,359
	0,444
	0,527
	0,608
	0,647
	0,687
	0,764
	0,838
	0,911
	1,017

	20
	0,146
	0,193
	0,240
	0,287
	0,379
	0,469
	0,556
	0,642
	0,684
	0,726
	0,808
	0,888
	0,966
	1,079

	21
	-
	0,203
	0,253
	0,302
	0,399
	0,493
	0,586
	0,677
	0,721
	0,765
	0,852
	0,937
	1,020
	1,141

	22
	-
	0,213
	0,265
	0,317
	0,418
	0,518
	0,616
	0,711
	0,758
	0,805
	0,897
	0,986
	1,074
	1,202

	23
	-
	0,223
	0,277
	0,331
	0,438
	0,543
	0,645
	0,746
	0,795
	0,844
	0,941
	1,036
	1,129
	1,264

	24
	-
	0,233
	0,290
	0,346
	0,458
	0,567
	0,675
	0,780
	0,832
	0,884
	0,985
	1,085
	1,183
	1,326

	25
	-
	0,243
	0,302
	0,361
	0,477
	0,592
	0,704
	0,815
	0,869
	0,923
	1,030
	1,134
	1,237
	1,387

	26
	-
	0,253
	0,314
	0,376
	0,497
	0,617
	0,734
	0,849
	0,906
	0,963
	1,074
	1,184
	1,291
	1,449

	27
	-
	0,262
	0,327
	0,391
	0,517
	0,641
	0,764
	0,884
	0,943
	1,002
	1,119
	1,233
	1,346
	1,511

	28
	-
	0,272
	0,339
	0,405
	0,537
	0,666
	0,793
	0,918
	0,980
	1,042
	1,163
	1,282
	1,400
	1,572

	30
	-
	0,292
	0,364
	0,435
	0,576
	0,715
	0,852
	0,987
	1,054
	1,121
	1,252
	1,381
	1,508
	1,695

	32
	-
	0,312
	0,388
	0,465
	0,616
	0,764
	0,911
	1,056
	1,128
	1,200
	1,341
	1,480
	1,617
	1,819

	34
	-
	0,331
	0,413
	0,494
	0,655
	0,814
	0,971
	1,126
	1,202
	1,278
	1,429
	1,578
	1,725
	1,942

	35
	-
	0,341
	0,425
	0,509
	0,675
	0,838
	1,000
	1,160
	1,239
	1,318
	1,474
	1,628
	1,780
	2,004

	36
	-
	0,351
	0,438
	0,524
	0,694
	0,863
	1,030
	1,195
	1,276
	1,357
	1,518
	1,677
	1,834
	2,065

	38
	-
	0,371
	0,462
	0,553
	0,734
	0,912
	1,089
	1,264
	1,350
	1,436
	1,607
	1,776
	1,942
	2,189

	40
	-
	0,391
	0,487
	0,583
	0,773
	0,962
	1,148
	1,333
	1,424
	1,515
	1,696
	1,874
	2,051
	2,312


Таблица 1 (продолжение).

	Наружный диаметр, мм
	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	 
	2,8
	3,0
	3,2
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0

	 
	Особотолстостенные

	5
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	
	0,497
	0,518
	0,537
	0,561
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	
	0,566
	0,592
	0,616
	0,647
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	
	0,635
	0,666
	0,694
	0,734
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	
	0,704
	0,740
	0,773
	0,820
	0,888
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	
	0,773
	0,814
	0,852
	0,906
	0,986
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Толстостенные
	0,842
	0,888
	0,931
	0,993
	1,085
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	
	0,911
	0,962
	1,010
	1,079
	1,184
	1,276
	1,356
	 
	 
	 
	 

	17
	
	0,981
	1,036
	1,089
	1,165
	1,282
	1,387
	1,480
	 
	 
	 
	 

	18
	
	1,050
	1,110
	1,168
	1,252
	1,381
	1,498
	1,603
	 
	 
	 
	 

	19
	
	1,119
	1,184
	1,247
	1,338
	1,480
	1,609
	1,726
	 
	 
	 
	 

	20
	
	1,188
	1,258
	1,326
	1,424
	1,578
	1,720
	1,850
	1,967
	2,072
	 
	 

	21
	
	1,257
	1,332
	1,405
	1,511
	1,677
	1,831
	1,973
	2,102
	2,220
	 
	 

	22
	
	1,326
	1,406
	1,484
	1,597
	1,776
	1,942
	2,096
	2,238
	2,368
	 
	 

	23
	
	1,395
	1,480
	1,563
	1,683
	1,874
	2,053
	2,220
	2,374
	2,515
	 
	 

	24
	
	1,464
	1,554
	1,641
	1,769
	1,973
	2,164
	2,343
	2,509
	2,663
	2,805
	 

	25
	
	1,533
	1,628
	1,720
	1,856
	2,072
	2,275
	2,466
	2,645
	2,811
	2,965
	3,107

	26
	
	1,602
	1,702
	1,800
	1,942
	2,170
	2,386
	2,589
	2,781
	2,959
	3,125
	3,280

	27
	
	1,671
	1,776
	1,878
	2,028
	2,269
	2,497
	2,713
	2,916
	3,107
	3,286
	3,453

	28
	
	1,740
	1,850
	1,957
	2,115
	2,368
	2,608
	2,836
	3,052
	3,255
	3,446
	3,625

	30
	
	1,878
	1,998
	2,115
	2,287
	2,565
	2,830
	3,083
	3,323
	3,551
	3,767
	3,971

	32
	Тонкостенные
	2,016
	2,146
	2,273
	2,460
	2,762
	3,052
	3,329
	3,594
	3,847
	4,087
	4,316

	34
	
	2,154
	2,294
	2,430
	2,633
	2,959
	3,274
	3,576
	3,866
	4,143
	4,408
	4,661

	35
	
	2,223
	2,367
	2,510
	2,719
	3,058
	3,385
	3,699
	4,001
	4,291
	4,568
	4,834

	36
	
	2,293
	2,441
	2,588
	2,805
	3,157
	3,496
	3,822
	4,137
	4,439
	4,728
	5,006

	38
	
	2,431
	2,589
	2,746
	2,978
	3,354
	3,718
	4,069
	4,408
	4,735
	5,049
	5,352

	40
	
	2,569
	2,737
	2,904
	3,150
	3,551
	3,940
	4,316
	4,680
	5,031
	5,369
	5,697


Таблица 1 (продолжение).

	Наружный диаметр, мм
	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	 
	7,5
	8,0
	8,5
	9,0
	9,5
	10
	11
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24

	 
	Особотолстостенные

	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	19
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	21
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	23
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	24
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	30
	4,162
	4,340
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	32
	4,531
	4,735
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	34
	4,901
	5,129
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	35
	5,086
	5,327
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	36
	5,271
	5,524
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	38
	5,641
	5,919
	6,184
	6,437
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	40
	6,011
	6,313
	6,603
	6,881
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


  

Таблица 1 (продолжение).

	Наружный диаметр, мм
	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	 
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,8
	1,0
	1,2
	1,4
	1,5
	1,6
	1,8
	2,0
	2,2
	2,5

	 
	Особотонкостенные
	Тонкостенные

	42
	-
	-
	-
	-
	-
	1,011
	1,207
	1,402
	1,498
	1,594
	1,785
	1,973
	2,159
	2,435

	45
	-
	-
	-
	-
	-
	1,085
	1,296
	1,505
	1,609
	1,712
	1,918
	2,121
	2,322
	2,620

	48
	-
	-
	-
	-
	-
	1,159
	1,385
	1,609
	1,720
	1,831
	2,051
	2,269
	2,435
	2,805

	50
	-
	-
	-
	-
	-
	1,208
	1,444
	1,678
	1,794
	1,910
	2,140
	2,368
	2,594
	2,929

	51
	-
	-
	-
	-
	-
	1,233
	1,474
	1,712
	1,831
	1,949
	2,184
	2,417
	2,648
	2,990

	53
	-
	-
	-
	-
	-
	1,282
	1,533
	1,782
	1,905
	2,028
	2,273
	2,515
	2,756
	3,114

	54
	-
	-
	-
	-
	-
	1,307
	1,563
	1,816
	1,942
	0,068
	2,317
	2,565
	2,810
	3,175

	56
	-
	-
	-
	-
	-
	1,356
	1,622
	1,885
	2,016
	2,147
	2,406
	2,663
	2,919
	3,298

	57
	-
	-
	-
	-
	-
	1,381
	1,651
	1,920
	2,053
	2,186
	2,450
	2,713
	2,973
	3,360

	60
	-
	-
	-
	-
	-
	1,455
	1,740
	2,023
	2,164
	2,304
	2,584
	2,861
	3,136
	3,545

	63
	-
	-
	-
	-
	-
	1,529
	1,829
	2,127
	2,275
	2,423
	2,717
	3,009
	3,499
	3,730

	65
	-
	-
	-
	-
	-
	1,578
	1,888
	2,196
	2,349
	2,502
	2,806
	3,107
	3,407
	3,853

	68
	-
	-
	-
	-
	-
	1,652
	1,977
	2,299
	2,460
	2,620
	2,939
	3,255
	3,570
	4,038

	70
	-
	-
	-
	-
	-
	1,702
	2,036
	2,368
	2,534
	2,699
	3,027
	3,354
	3,673
	4,162

	73
	-
	-
	-
	-
	-
	1,776
	2,125
	2,472
	2,645
	2,817
	3,161
	3,502
	3,841
	4,347

	75
	-
	-
	-
	-
	-
	1,825
	2,184
	2,541
	2,719
	2,896
	3,249
	3,601
	3,930
	4,470

	76
	-
	-
	-
	-
	-
	1,850
	2,214
	2,576
	2,756
	2,936
	3,294
	3,650
	4,004
	4,532

	80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,331
	2,714
	2,904
	3,094
	2,471
	3,847
	4,221
	4,778

	83
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,240
	2,817
	3,015
	3,212
	3,605
	3,995
	4,383
	4,963

	85
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,480
	2,886
	3,089
	3,291
	3,693
	4,094
	4,492
	5,086

	89
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,598
	3,024
	3,237
	3,449
	3,871
	4,291
	4,709
	5,333

	90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,928
	3,059
	3,274
	3,488
	3,915
	4,340
	4,763
	5,395

	95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2,776
	3,232
	3,459
	3,685
	4,137
	4,587
	5,034
	5,703

	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,664
	3,883
	4,359
	4,834
	5,306
	6,011

	102
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,718
	3,962
	4,448
	4,933
	5,414
	6,135

	108
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,940
	4,198
	4,714
	5,228
	5,740
	6,504

	110
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,014
	4,277
	4,803
	5,327
	6,849
	6,628

	120
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,384
	4,672
	5,247
	5,820
	6,391
	7,244

	130
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,754
	5,066
	5,691
	6,313
	6,934
	7,861

	140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,461
	6,135
	6,807
	7,476
	8,477

	150
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,579
	7,300
	8,019
	9,094

	160
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,793
	8,561
	9,710

	170
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,286
	9,104
	10,327


Таблица 1 (продолжение).

	Наружный диаметр, мм
	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	 
	2,8
	3,0
	3,2
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0

	 
	Тонкостенные
	Толстостенные

	42
	 
	2,707
	2,885
	3,062
	3,323
	3,749
	4,162
	4,562
	4,951
	5,327
	5,690
	6,042

	45
	
	2,914
	3,107
	3,299
	5,582
	4,044
	4,495
	4,932
	5,358
	5,771
	6,171
	6,560

	48
	
	3,121
	3,329
	3,535
	3,841
	4,340
	4,827
	5,302
	5,765
	6,215
	6,652
	7,078

	50
	
	3,259
	3,477
	3,693
	4,014
	4,538
	5,049
	5,549
	6,036
	6,511
	6,972
	7,423

	51
	
	3,328
	3,551
	3,772
	4,100
	4,636
	5,160
	5,672
	6,172
	6,659
	7,132
	7,596

	53
	
	3,466
	3,699
	3,930
	4,273
	4,834
	5,382
	5,919
	6,443
	6,955
	7,453
	7,941

	54
	
	3,535
	3,773
	4,009
	4,359
	4,932
	5,493
	6,042
	6,578
	7,103
	7,613
	8,114

	56
	
	3,674
	3,921
	4,167
	4,532
	5,130
	5,715
	6,289
	6,850
	7,398
	7,934
	8,459

	57
	
	3,743
	3,995
	4,246
	4,618
	5,228
	5,826
	6,412
	6,985
	7,546
	8,095
	8,632

	60
	
	3,950
	4,217
	4,482
	4,877
	5,524
	6,159
	6,782
	7,392
	7,990
	8,575
	9,149

	63
	
	4,157
	4,439
	4,719
	5,136
	5,820
	6,492
	7,152
	7,799
	8,434
	9,056
	9,667

	65
	
	4,295
	4,587
	4,877
	5,308
	6,017
	6,714
	7,398
	8,070
	8,730
	9,377
	10,013

	68
	
	4,502
	4,809
	5,113
	5,567
	6,313
	7,047
	7,768
	8,477
	9,174
	9,857
	10,530

	70
	
	4,640
	4,957
	5,271
	5,740
	6,511
	7,269
	8,015
	8,749
	9,470
	10,178
	10,876

	73
	
	4,847
	5,179
	5,508
	5,999
	6,807
	7,602
	8,385
	9,156
	9,914
	10,659
	11,394

	75
	
	4,986
	5,327
	5,666
	6,172
	7,004
	7,824
	8,631
	9,427
	10,210
	10,980
	11,739

	76
	
	5,055
	5,401
	5,745
	6,258
	7,103
	7,935
	8,755
	9,562
	10,358
	11,140
	11,911

	80
	
	5,331
	5,697
	6,060
	6,603
	7,497
	8,379
	9,248
	10,105
	10,950
	11,781
	12,602

	83
	
	5,538
	5,919
	6,298
	6,862
	7,793
	8,712
	9,618
	10,512
	11,394
	12,263
	13,120

	85
	
	5,676
	6,067
	6,455
	7,035
	7,990
	8,934
	9,865
	10,783
	11,690
	12,584
	13,465

	89
	
	5,952
	6,363
	6,771
	7,380
	8,385
	9,378
	10,358
	11,326
	12,281
	13,225
	14,156

	90
	
	6,021
	6,437
	6,850
	7,466
	8,484
	9,489
	10,481
	11,461
	12,429
	13,385
	14,328

	95
	
	6,367
	6,867
	7,244
	7,898
	8,977
	10,043
	11,098
	12,140
	13,169
	14,187
	15,191

	100
	
	6,712
	7,176
	7,639
	8,329
	9,470
	10,598
	11,714
	12,818
	13,909
	14,988
	16,055

	102
	
	6,850
	7,324
	7,797
	8,502
	9,667
	10,820
	11,961
	13,089
	14,205
	15,308
	16,400

	108
	
	7,264
	7,768
	8,270
	9,020
	10,259
	11,486
	12,701
	13,903
	15,093
	16,269
	17,436

	110
	
	7,402
	7,916
	8,428
	9,193
	10,456
	11,708
	12,947
	14,174
	15,389
	16,590
	17,781

	120
	Особо-

тонкостенные
	8,093
	8,656
	9,217
	10,056
	11,443
	12,818
	14,180
	15,531
	16,868
	18,193
	19,507

	130
	
	8,783
	9,369
	10,007
	10,919
	12,429
	13,928
	15,413
	16,887
	18,348
	19,796
	21,233

	140
	
	9,474
	10,136
	10,796
	11,782
	13,416
	15,037
	16,646
	18,243
	19,828
	21,400
	22,960

	150
	
	10,164
	10,876
	11,584
	12,645
	14,402
	16,147
	17,880
	19,600
	21,308
	23,003
	24,686

	160
	
	10,855
	11,616
	12,374
	13,508
	15,389
	17,257
	19,113
	20,956
	22,787
	24,606
	26,412

	170
	
	11,546
	12,355
	13,136
	14,371
	16,375
	18,367
	20,346
	22,312
	24,267
	26,290
	28,139


Таблица 1 (продолжение).

	Наружный диаметр, мм
	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	 
	7,5
	8,0
	8,5
	9,0
	9,5
	10
	11
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24

	 
	Особотолстостенные

	42
	Толстостенные
	6,381
	6,708
	7,023
	7,324
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	45
	
	6,936
	7,300
	7,651
	7,990
	8,317
	8,632
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	48
	
	7,491
	7,892
	8,280
	8,656
	9,020
	9,371
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	50
	
	7,861
	8,286
	8,699
	9,110
	9,489
	9,865
	10,580
	11,246
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	51
	
	8,046
	8,484
	8,909
	9,322
	9,723
	10,111
	10,851
	11,542
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	53
	
	8,416
	8,878
	9,328
	9,766
	10,191
	10,604
	11,394
	12,133
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	54
	
	8,601
	9,075
	9,538
	9,988
	10,426
	10,851
	11,665
	12,429
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	56
	
	8,971
	9,470
	9,957
	10,432
	10,894
	11,345
	12,207
	13,021
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	57
	
	9,156
	9,667
	10,167
	10,654
	11,128
	11,591
	12,479
	13,317
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	60
	
	9,710
	10,259
	10,796
	11,320
	11,831
	12,331
	13,293
	14,205
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	63
	
	10,265
	10,851
	11,424
	11,985
	12,534
	13,070
	14,106
	15,093
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	65
	
	10,635
	11,246
	11,844
	12,429
	13,003
	13,564
	14,649
	15,685
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	68
	
	11,190
	11,838
	12,473
	13,095
	13,706
	14,304
	15,463
	16,573
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	70
	
	11,560
	12,232
	12,892
	13,539
	14,174
	14,797
	16,005
	17,164
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	73
	
	12,115
	12,824
	13,521
	14,205
	14,877
	15,537
	16,819
	18,052
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	75
	
	12,485
	13,219
	13,940
	14,649
	15,345
	16,030
	17,362
	18,644
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	76
	
	12,670
	13,416
	14,150
	14,871
	15,580
	16,276
	17,633
	18,940
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	80
	
	13,410
	14,205
	14,988
	15,759
	16,517
	17,263
	18,718
	20,124
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	83
	
	13,965
	14,797
	15,617
	16,425
	17,220
	18,003
	19,532
	21,012
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	85
	
	14,334
	15,191
	16,036
	16,868
	17,688
	18,496
	20,074
	21,603
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	89
	
	15,074
	15,981
	16,875
	17,756
	18,626
	19,483
	21,160
	22,787
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	90
	
	15,259
	16,178
	17,084
	17,978
	18,860
	19,729
	21,431
	23,083
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	95
	Тонкостенные
	16,184
	17,164
	18,132
	19,088
	20,031
	20,962
	22,787
	24,563
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	100
	
	17,109
	18,151
	19,180
	20,198
	21,203
	22,195
	24,144
	26,043
	29,692
	33,145
	36,400
	-
	-
	-

	102
	
	17,479
	18,545
	19,600
	20,642
	21,671
	22,689
	24,686
	26,634
	30,383
	33,934
	37,288
	-
	-
	-

	108
	
	18,589
	19,729
	20,857
	21,973
	23,077
	24,168
	26,314
	28,410
	32,455
	36,302
	39,952
	-
	-
	-

	110
	
	18,959
	20,124
	21,277
	22,417
	23,546
	24,662
	26,856
	29,002
	33,145
	37,091
	40,839
	44,391
	47,745
	-

	120
	
	20,808
	22,097
	23,373
	24,637
	25,888
	27,128
	29,569
	31,961
	36,598
	41,037
	45,278
	49,323
	53,170
	-

	130
	
	22,658
	24,070
	25,469
	26,856
	28,231
	29,594
	32,282
	34,921
	40,050
	44,983
	49,718
	54,255
	58,596
	-

	140
	
	24,507
	26,043
	27,565
	29,076
	30,574
	32,060
	34,995
	37,880
	43,503
	48,928
	54,157
	59,188
	64,021
	-

	150
	
	26,357
	28,016
	29,662
	31,295
	32,917
	34,526
	37,707
	40,839
	46,955
	52,874
	58,596
	64,120
	69,447
	-

	160
	
	28,207
	29,988
	31,758
	33,515
	35,260
	36,992
	40,420
	43,799
	50,408
	56,820
	63,035
	60,052
	74,872
	-

	170
	
	30,056
	31,961
	33,854
	35,733
	37,603
	39,458
	43,133
	46,758
	53,861
	60,766
	67,474
	73,984
	80,298
	86,414


Таблица 1 (продолжение).

	Наружный диаметр, мм
	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	 
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,8
	1,0
	1,2
	1,4
	1,5
	1,6
	1,8
	2,0
	2,2
	2,5

	 
	Особотонкостенные

	180
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,779
	9,647
	10,944

	190
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	200
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	210
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	220
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	240
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	250
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1 (продолжение).

	Наружный диаметр, мм
	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	 
	2,8
	3,0
	3,2
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0
	6,5
	7,0

	 
	 
	 

	180
	12,236
	13,095
	13,952
	15,235
	17,362
	19,476
	21,579
	23,669
	25,747
	27,812
	29,865

	190
	12,927
	13,835
	14,742
	16,098
	18,348
	20,586
	22,800
	25,
	29,415
	29,415
	31,591

	200
	 
	14,575
	15,531
	16,961
	19,335
	21,696
	24,045
	26,382
	31,018
	31,018
	33,318

	210
	 
	15,315
	16,320
	17,824
	20,321
	22,806
	25,278
	27,738
	32,621
	32,621
	35,044

	220
	 
	16,055
	17,109
	18,687
	21,308
	23,915
	26,511
	29,094
	34,224
	34,224
	36,770

	240
	 
	 
	 
	 
	 
	26,135
	28,977
	31,807
	37,430
	37,430
	40,223

	250
	 
	 
	 
	 
	 
	27,244
	30,210
	33,164
	39,033
	39,033
	41,949


Таблица 1 (продолжение).

	Наружный диаметр, мм
	Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм

	 
	7,5
	8,0
	8,5
	9,0
	9,5
	10
	11
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24

	 
	Тонкостенные
	Толстостенные

	180
	31,906
	33,934
	35,950
	37,954
	39,945
	41,925
	45,846
	49,718
	57,313
	64,712
	71,913
	78,917
	85,723
	92,333

	190
	33,755
	35,907
	38,046
	40,174
	42,288
	44,391
	48,558
	52,677
	60,766
	68,658
	76,352
	83,849
	91,149
	98,251

	200
	35,605
	37,880
	40,143
	42,393
	44,631
	46,857
	51,271
	55,636
	64,218
	72,603
	80,791
	88,781
	96,574
	104,170

	210
	37,455
	39,853
	42,239
	44,613
	46,974
	49,323
	53,984
	58,596
	67,671
	76,549
	85,230
	93,714
	102,000
	110,089

	220
	39,304
	41,826
	44,335
	46,832
	49,317
	51,789
	56,697
	61,555
	71,124
	80,495
	89,669
	98,646
	107,425
	116,008

	240
	43,003
	45,772
	48,528
	51,271
	54,002
	56,721
	62,122
	67,474
	78,029
	88,387
	98,547
	108,511
	118,276
	127,845

	250
	44,853
	47,744
	50,624
	53,491
	56,345
	59,188
	64,835
	70,433
	81,481
	92,333
	102,986
	113,443
	123,702
	133,764


ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Теоретическую массу 1 м длины трубы вычисляют в килограммах по формуле: М=0,02466148хs(Dн –s), где М – масса, кг; Dн – наружный диаметр, мм; где s – толщина стенки, мм. При определении теоретической массы 1 м труб за исходную величину принимается плотность стали 7,85 г/см3.
2. Допускается поставка труб размерами 33х1,5 мм для сахарной промышленности, диаметром 125 и 133 мм с толщинами стенок от 2,0 до 20 мм для Министерства судостроительной промышленности и размерами 29х5,5; 32х8,5; 33х8,0; 39х3,0; 41х5,5; 46х3,0; 43х8,0; 44х3,0; 46х6,0; 55х9,0; 58х4,0 и 84х8,0 мм для Министерства автомобильной промышленности.

Трубы диаметром 100 мм и более с отношением Dн/s более 50 и трубы с отношением Dн/s менее 4 поставляются по согласованной с заказчиком технической документации.

2. В зависимости от отношения наружного диаметра (Dн) к толщине стенки (s) трубы подразделяются на:

особотонкостенные при Dн/s более 40 и трубы диаметром 20 мм и менее со стенкой 0,5 мм и менее; тонкостенные при Dн/s от 12,5 до 40 и трубы диаметром 20 мм и менее со стенкой 1,5 мм; толстостенные при Dн/s от 6 до 12,5; особотолстостенные при Dн/s менее 6. 

3. По длине трубы должны изготовляться:

немерной длины от 1,5 до 11,5 м; мерной длины от 4,5 до 9 м с предельными отклонениями по длине + 10 мм; длины, кратной мерной от 1,5 до 9 м с припуском на каждый рез по 5 мм (если другой припуск не оговорен в заказе) и с предельными отклонениями на общую длину не более оговоренных для труб мерной длины. В каждой партии труб мерной длины допускается не более 5% труб немерной длины не короче 2,5 м. 

4. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб не должны превышать указанных в табл.2

5. По соглашению изготовителя с потребителем трубы могут изготовляться с комбинированными предельными отклонениями, например, по наружному диаметру – повышенной точности по ГОСТ 9567-60, а по толщине стенки – обычной точности, либо с односторонним допуском на размеры. При этом величина теоретической массы 1 м труб вычисляется по среднему арифметическому значению суммы плюсового и минусового предельных отклонений, приведенных в табл.2.

Таблица 2.
	Размеры труб
	Предельные отклонения

	Наружный диаметр, мм:
	 

	От 5 до 10 вкл.
	± 0,15 мм

	Св. 10 до 30 вкл
	± 0,30 мм

	Св. 30 до 50 вкл
	± 0,40 мм

	Св. 50
	± 0,8%

	Толщина стенки, мм:
	 

	До 1
	± 0,12 мм

	Св. 1 до 5
	± 10%

	Св. 1 до 2,5 при диаметре 100 мм и более
	± 12,5

	Св. 5
	± 8%


6. Трубы должны изготовляться по наружному диаметру и по толщине стенки. По требованию потребителя трубы должны изготовляться по внутреннему диаметру и толщине стенки, а также по наружному и внутреннему диаметру и разностенности.

Предельные отклонения по внутреннему диаметру труб не должны превышать соответствующих предельных отклонений по наружному диаметру.

Для труб с внутренним диаметром 10 мм и менее предельные отклонения по внутреннему диаметру устанавливаются по соглашению изготовителя с потребителем.

7. Овальность и разностенность труб не должны выводить их размеры за предельные отклонения соответственно по наружному диаметру и толщине стенки.

8. Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать:

3 мм – для труб диаметром от 5 до 8 мм; 2 мм – для труб диаметром от 8 до 10 мм; 1,5 мм – для труб диаметром свыше 10 мм. 

По требованию потребителя кривизна труб диаметром 20-90 мм не должна превышать 1 мм на 1 м длины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для труб с отношением наружного диаметра Dн к толщине стенки s, равным 50 и более, изготовляемых без термической обработки, нормы кривизны устанавливаются соглашением изготовителя с потребителем.

9. Материал труб и технические требования к ним – по ГОСТ 8733-74.

Примеры условных обозначений:

Трубы с наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 2,0 мм, длиной, кратной 1250 мм, из стали марки 20, с поставкой по химическому составу (по группе Б) ГОСТ 8733-74:

Труба 70 х 2 х 1250 кр ГОСТ 8734-75
Б 20 ГОСТ 8733-74

То же, длиной 6000 мм (мерная длина), из стали марки 20, с поставкой по механическим свойствам и химическому составу (по группе В) ГОСТ 8733-74:

Труба 70 х 2 х 6000 ГОСТ 8734-75
В 20 ГОСТ 8733-74

То же, немерной длины, с поставкой без нормирования механических свойств и химического состава, но с указанием величины гидравлического давления (по группе Д) ГОСТ 8733-74:

Труба 70 х 2 ГОСТ 8734-75
Д ГОСТ 8733-74

То же, из стали марки 10, с поставкой по механическим свойствам, контролируемым на термически обработанных образцах, и по химическому составу (по группе Г) ГОСТ 8733-74:

Труба 70 х 2 ГОСТ 8734-75
Г 10 ГОСТ 8733-74

То же, с внутренним диаметром 70 мм и толщиной стенки 2,5 мм немерной длины, из стали марки 40Х, поставкой по группе В по ГОСТ 8733-74?

Труба Dвн 70 х 2,5 ГОСТ 8734-75
В 40Х ГОСТ 8733-74
